## Slide 1: Atomistische Modellierung und Simulation des Filmwachstums bei Gasphasenabscheidungen
Präsentation der Masterarbeit
Erik E. Lorenz
14.11.2014

## Slide 2: Motivation I: Anwendungen von Gasphasenabscheidungen
Anwendungen für:
  Dünne Schichten in der Mikroelektronik
    z.B. Gate-Dielektrika
  Protektive Schichten
  Mehrlagige Systeme
    Röntgenspiegel
    Riesenmagnetowiderstände

## Slide 3: Motivation II: Ziele der Simulation von Gasphasenabscheidungen
Beschreibung der Schichteigenschaften
  Wachstumsrate
  Struktur der Schicht
  Rauheit der Oberfläche
  Einfluss von Substrat, Temperatur, Druck, …
Prozessvielfalt:
  Verschiedene Methoden
  Vielzahl von Prozessgasen
⇒ Allgemeines Modell notwendig
Parsivald
Parallel Atomistic Reaction Simulator for Vapor and Atomic Layer Depositions
Neues Modell zur atomistischen Simulation von Gasphasen-abscheidungen

## Slide 4: Inhaltsübersicht
Grundlagen
  Gasphasenabscheidungen
  Simulationsmethoden
Parsivald-Modell
Simulationen mit Parsivald
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 5: Grundlagen I: Gasphasenabscheidungen
Physikalische Gasphasen-abscheidungen (PVD)
Physikalische Adsorption
  Sputtern
  Evaporation
Chemische Gasphasen-abscheidungen (CVD)
Chemische Adsorption
  Konforme Schichten auf strukturierten Substraten
Auftreffen von Gas-Teilchen (Atome / Precursor-Moleküle)
chemische/physikalische Adsorption
Evtl. gasförmige Nebenprodukte

## Slide 6: Grundlagen II: Simulationsmethoden
DFT
MD
Elektronenstruktur- Rechnungen
Atomistische Simulationen
Simulation von Mikrostrukturen
Reaktor- Simulationen
MC
CFD
KMC
Sekunden
Mikrosekunden
Nanosekunden
Pikosekunden
Femtosekunden
Zahl der Atome

## Slide 7: Grundlagen II: Simulationsmethoden
DFT
MD
Elektronenstruktur- Rechnungen
Atomistische Simulationen
Simulation von Mikrostrukturen
Reaktor- Simulationen
MC
CFD
KMC
Sekunden
Mikrosekunden
Nanosekunden
Pikosekunden
Femtosekunden
Zahl der Atome

## Slide 8: Grundlagen III: Molekulardynamik
Atomistische Vielteilchen-Simulationen
  Fluide und Festkörper
  < 100.000 Atome
Numerische Lösung der Newtonschen Bewegungsgleichungen
  Zeitliche Integration, z.B. durch Velocity Verlet, Runge Kutta, …
  Modellierung Elektronischer Wechselwirkungen durch Kraftfelder:
Paarpotentiale
N-Teilchen-Potentiale
EAM
ReaxFF
Genauigkeit
Rechenzeit

## Slide 9: Grundlagen IV: Kinetic Monte Carlo-Methoden
Numerische Lösung der Mastergleichung für Markov-Prozesse
Beschreibung stochastischer Prozesse
  Diffusionen
  Reaktionskinetik
  Oberflächenwachstum
Möglichkeit der effizienten Simulation großer atomistischer Systeme
  Mehrere Mikrometer (Milliarden von Teilchen)
  Hauptsächlich gitterbasierte Atompositionen

## Slide 10: Grundlagen IV: Kinetic Monte Carlo-Algorithmus
Folge von Zuständen durch Übergänge (Ereignisse)
Zufallsauswahl von Ereignissen gewichtet über ihre Raten
Anschließender Zeitschritt, entsprechend Poisson-Verteilung

## Slide 11: Inhaltsübersicht
Grundlagen
Parsivald-Modell
Simulationen mit Parsivald
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 12: Parsivald: Kombiniertes KMC/MD-Modell zur Simulation von Gasphasenabscheidungen
Molekulardynamik
Simulation des Ereignisortes
  Kanonisches Ensemble
  ⇒ trelax, T, Ekin
feste Ränder
≈ 1800 Atome je Ereignis
Kinetic Monte Carlo
Adsorptions-Ereignisse
  Raten aus ab initio-Daten
Off-Lattice-Atompositionen
Auswahl des Adsorptionsortes

## Slide 13: Parsivald: Prozesszyklus & Parallelisierung
Hauptzyklus: Sequenzielle KMC-Simulationen
MD-Simulationen in separaten, parallelen Prozessen

## Slide 14: Parsivald: Beschreibung verschiedener Gasphasenabscheidungen
Beschreibung durch unterschiedliche Formen des Parsivald-Zyklus‘
PVD: 1 Schritt, 1 Ereignis-Typ
CVD: 1 Schritt, 2 Ereignis-Typen
ALD: 2 Schritte, je 1 Ereignis-Typ

## Slide 15: Parsivald: Vergleich von Datenstrukturen zur Verwaltung von Atompositionen
7 KMC-Operationen
  Such-Operationen dominieren
6 Datenstrukturen
Vergleich von asymptotischer Laufzeit & Speicherverbrauch
n – Zahl der Atome k – Zahl der Nachbarn
c – Zahl der Zellen s – Raumgröße rs – Suchradius

## Slide 16: Parsivald: Vergleich von Datenstrukturen zur Verwaltung von Atompositionen
7 KMC-Operationen
  Such-Operationen dominieren
6 Datenstrukturen
Vergleich von asymptotischer Laufzeit & Speicherverbrauch
  ⇒ Favoriten: Octrees und Delaunay-Triangulationen
n – Zahl der Atome k – Zahl der Nachbarn
c – Zahl der Zellen s – Raumgröße rs – Suchradius

## Slide 17: Inhaltsübersicht
Grundlagen
Parsivald-Modell
Simulationen mit Parsivald
  Physikalische Gasphasenabscheidungen
    Struktur der Schicht & Einfluss des Substrates
    Multilagen-Systeme
  Skalierbarkeit von Parsivald
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 18: Gold-PVD: Strukturelle Eigenschaften der Schichten
Glattes, epitaktisches Wachstum
RMS-Rauheit < Bindungslänge
  Korrektur nanoskopischer Oberflächenunebenheiten (z.B. Lamellen, Säulen)
EAM, T=500 K, trelax=1.4 ps
Lamellen: Ausgangsstruktur
Rauheit auf glatten Substraten
1 nm

## Slide 19: Gold-PVD: Strukturierte Substrate
Hohe Rauheit: Artefakt von Parsivald bei extremen Substraten
2 nm

## Slide 20: Silizium-PVD: Struktur amorpher Schichten
  Silizium: gerichtete Bindungen
    ⇒ beste ReaxFF-Parametrisierung aus 10 Kandidaten
    Amorphe Struktur trotz kristallinem Substrat
Zunahme der Rauheit
Rauheit
Radiale Verteilung
Si111-Substrat, 500 K, 3.5 ps
2 nm
Notes: Experimentelle Werte liegen bei 11 Angstrom

## Slide 21: Silizium-PVD: Oberflächenprofile amorpher Schichten
60 Å
0 Å
30 Å
0 Å
T = 500 K, trelax = 3.5 ps
T = 1300 K, trelax = 3.5 ps
1 nm

## Slide 22: Silizium-PVD: Oberflächenprofile amorpher Schichten
60 Å
0 Å
30 Å
0 Å
T = 500 K, trelax = 3.5 ps
T = 1300 K, trelax = 3.5 ps
1 nm
Optimierung der Simulation hinsichtlich realistischer Oberflächen notwendig

## Slide 23: Multilagen-PVD: Struktur von Kupfer-Nickel-Schichten
Wechselweise Abscheidung von Kupfer und Nickel
Bildung getrennter Schichten
Gute Übereinstimmung mit molekulardynamischen Simulationen
LAMMPS (MD) (500K, 4 ns total)
Parsivald (500K, 1 ps, 55 ms total)
1 nm

## Slide 24: Multilagen-PVD: Struktur von Kupfer-Nickel-Schichten
15x15 nm, 210k Atome, 3.5 Tage Laufzeit in beiden Simulationen
  5.2 Prozesse (8 max)
  Isolierte Adsorptionen
LAMMPS (MD) (500K, 4 ns total)
Parsivald (500K, 1 ps, 55 ms total)
  48 Prozesse
  Extreme PVD-Raten
1 nm

## Slide 25: Multilagen-PVD: Einfluss der Relaxationszeit
trelax = 0.2fs, T = 1300 K
Schichtqualität in Abh. von trelax
Verminderung der Lagenqualität bei geringer Relaxationszeit
  ⇒ Simulationsartefakte
Ähnliche Effekte für Temperatur und Teilchengeschwindigkeit
  ⇒ Notwendigkeit der Simulationsoptimierung anhand dieser Parameter
1 nm

## Slide 26: Inhaltsübersicht
Grundlagen
Parsivald-Modell
Simulationen mit Parsivald
  Physikalische Gasphasenabscheidungen
  Skalierbarkeit von Parsivald
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 27: Gold-PVD: Skalierbarkeit von Parsivald
Effizient bis 1000 Å x 1000 Å
  ⇒ konst. Laufzeit (viele Worker)
1 μm x 1 μm möglich
  (≈ 1 Milliarde Atome)
RAM: 253 MiB + 94 B / Atom
W1
W2
Simulationsraum Asim

## Slide 28: Zusammenfassung
Erweiterung eines KMC/MD-Modelles für Off-Lattice-Simulation allgemeiner Gasphasenabscheidungen („Parsivald“)
Untersuchung physikalischer Gasphasenabscheidungen mit Parsivald
  Simulation amorph und kristallin abgeschiedener Schichten
  Simulation der Abscheidung von Multilagen-Systemen
Untersuchung der Skalierbarkeit von Parsivald
  0.1μm x 0.1μm effizient
  1 μm x 1 μm möglich

## Slide 29: Ausblick
Erforschung weiterer Abscheidungen
  Chemische Gasphasenabscheidungen
  amorphe/polykristalline Substrate
  Vergleiche mit experimentellen Daten
Ausführliche Untersuchung der Skalierbarkeit (u.a. ReaxFF)
Erweiterung von Parsivald
  Optimierung des Host-Worker-Protokolls
    Höherer Ereignisdurchsatz
  Globale Delaunay-Triangulation
    Implizite Oberflächenbeschreibung, z.B. für CVD
    Host-Parallelisierung

## Slide 30: Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
Besonderen Dank an:
Prof. Stefan E. Schulz
Prof. Karl Heinz Hoffmann
Dr. Jörg Schuster

## Slide 31: You shouldn‘t be here go away

## Slide 32: MD-Paarpotentiale

## Slide 33: Delaunay-Triangulation

## Slide 34: Delaunay-Triangulation: Konvexe Hülle

## Slide 35: Delaunay-Triangulation: Alpha-Form, r < α

## Slide 36: Delaunay-Triangulation: Alpha-Form, r > α

## Slide 37: Gold-PVD: Thermodynamische Eigenschaften von Gold
Notwendigkeit langer Relaxationen und kurzer Zeitschritte
Erhitzung

## Slide 38: Gold-PVD: Thermodynamische Eigenschaften von Gold
Notwendigkeit langer Relaxationen und kurzer Zeitschritte
Gute Übereinstimmung der Dichte und Schmelztemperatur mit experimentellen Werten

## Slide 39: Gold-PVD: Korrektur Nanoskopischer Unebenheiten

## Slide 40: Gold-PVD: Korrektur Nanoskopischer Unebenheiten 2

## Slide 41: Gold-PVD: Kristalline Schicht
Extrahierte1 Rand- und Oberflächen der 90°-Spitze:
Tiefe Poren an der Basis der Spitze
(Extraktion per Alpha-Form der Triangulation)
1 nm

## Slide 42: Gold-PVD: Bildung von Nanoporen
Extrahierte1 Rand- und Oberflächen der 90°-Spitze:
Tiefe Poren an der Basis der Spitze
(Extraktion per Alpha-Form der Triangulation)
⇒ Hohe Rauheit als Artefakt der Simulation
2 nm

## Slide 43: Gold-PVD: Glatte Schichten
1 nm

## Slide 44: Kupfer-PVD: Oberflächendefekte
t=7
t=22
t=32
t=42
Ebenfalls epitaktisches Wachstum
Spontane Bildung von Oberflächendefekten
Selbstständiger Abschluss zu nanoskopischen Hohlräumen
Kein Einfluss auf die Wachstumsrate oder Struktur

## Slide 45: Kupfer: Thermodynamische Eigenschaften

## Slide 46: Multilagen: 5 nm Lagendicke (nicht optimiert)
5 nm dicke Schichten möglich
Artefakte durch Unter-Relaxation

## Slide 47: Si: Kulkarni-RDF

## Slide 48: FF Tests: c-Si RDF 600K nvt relax

## Slide 49: FF Tests: c-Si RDF 600K npt relax

## Slide 50: Si-PVD MIT Parsivald
Kulkarni on Si(001), 600K 54x54 Å2 surface

## Slide 51: FF Tests: Si PVD with Parsivald
Kulkarni on Si(111), 600K
Kulkarni on Si(011), 600K
Film properties independent from substrate

## Slide 52: FF Tests: Silane Stability
liu_ettringite, 600K
kulkarni, 600K

## Slide 53: FF Tests: Silane-Oxygen Reaction
newsome, 600K, 0.10 Å/fs
zhang, 600K, 0.10 Å/fs

## Slide 54: SiH4 – O2 : Precursor-Cluster
kulkarni
zhang

## Slide 55: SiH4 – O2 : Precursor-Cluster
kulkarni

## Slide 56: CVD-Reaktionen: Wasser + Aluminiumoxid
Bedeckung mit OH-Gruppen: 9.5 nm-2 (Literatur: 9.2 nm-2) [Kim et al., Appl. Surf. Sci. 258 (2011), S. 225-229]

## Slide 57: CVD-Reaktionen: Oberflächenbedeckung
Bedeckung mit OH-Gruppen: 9.5 nm-2
Experimenteller Wert: 9.2 nm-2
Draufsicht nach der Reaktion,
Hydroxyl-Gruppen grün hervorgehoben

## Slide 58: Gold-PVD: Skalierbarkeit von Parsivald
Effizienz
Effizient bis 1000 Å x 1000 Å
  10% der maximalen Workerdichte
1 μm x 1 μm möglich
  (≈ 1 Milliarde Atome)
Speicherverbrauch
253 MiB konstanter Programmspeicher
94 B / Atom
  ⇒ 186 GiB für 4 μm x 4 μm

## Slide 59: Worker-Histogramme
1000x1000
10000x10000

## Slide 60: Vapor Deposition Methods
Physical Vapor Deposition
(PVD)
Non-reactive
Single atoms
Continuous
Metals
Alloys
…
Chemical Vapor Deposition
(CVD)
Reactive
Multiple precursors
Continuous
Metals
Oxides
Nitrides
…
Atomic Layer Deposition
(ALD)
Reactive
Multiple precursors
Cyclic
Oxides
Nitrides
…

## Slide 61: Atomic Layer Deposition Cycle

## Slide 62: Parsivald: Input Parameters
Space Size, Cell Size |  | Defined by user
Elements |  | Defined by user
Substrate, Precursors |  | Atomistic modeling software, crystal structures
Process Mode |  | PVD, CVD, ALD
Event Rates |  | Arrival rate (PVD), reaction kinetics (CVD/ALD)
Precursor Velocity |  | Process characteristics (usually thermodynamics)
Reaction Box |  | Depends on diffusion and interaction range
Steric Hindrance Radius |  | Depends on precursor ligands
MD Sequence |  | Same as with pure LAMMPS
MD Potentials |  | Fitting, Literature

## Slide 63: Molecular Dynamics Force Fields
N-Body Potentials
E = Σi,j,…V(ri, rj, …)
Non-transferable
Surfaces, bulks OR molecules
Modified Embedded Atom Method (MEAM)
Similar to EAM
Metal oxides and alloys
Surfaces, bulks
Embedded Atom Method (EAM)
Etot models embedding energy of each atom individually
Single species metal surfaces and bulks
Reactive Force Fields (ReaxFF)
Models charges, valences and over-/undercoordination
Enables reactions with MD
Surfaces, bulks AND molecules

## Slide 64: ReaxFF Parametrizations for SiO2 CVD
Filename | Target Applications | Reference
Al_Al0_AlN | Al, AlO, AlN | http://lammps.sandia.gov/ (removed)
chenoweth | Polydimethylsiloxanes | J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 7192-7202
kulkarni | Reactions of OH-termi-nated Silica with Oxygen | J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 258-269
lg | Nitramines | J. Phys. Chem. A, 2011, 115, 11016-11022
liu_ettr. | Water/Ca/Si/Al/S | J. Phys. Chem. A, 2012, 116, 3918-3925
liu_nitr. | Nitramines | J. Phys. Chem. A, 2011, 115, 11016-11022
narayanan | Lithium-Aluminum Silicates > 7GPa | Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 2012, 20, 015002
newsome | SiC oxidation by O2/H2O | J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 16111-16121
nielson | Carbon Nanotube Growth | J. Phys. Chem. A, 2005, 109, 493-499
zhang | Nitramine Explosions | J. Phys. Chem. A, 2009, 113, 10619-10640
GULP | Mix of non-transferable ReaxFF potentials, likely for convenience | 
Note: lg and liu_nitramines are almost similar, but lg simulations segfault

## Slide 65: Force Field Test Cases
File Validation
Does LAMMPS accept the ffield.reax file?
Silane, nvt
SiH4 simulation
Silane + Oxygen, nvt
SiH4 and O2 reaction
c-Si, nvt + cg
Relaxation and structural optimization of silicon crystal
c-SiO2, nvt + cg
Relaxation and structural optimization of α-quartz
a-Si PVD, parsivald
Process simulation of silicon sputtering
c-Si, npt + cg
Relaxation and structural optimization, density comparison
c-SiO2, npt + cg
Relaxation and structural optimization, density comparison
a-SiO2 CVD, parsiv.
Process simulation of silane-oxygen precursor system

## Slide 66: FF Tests: Density Temperature-Dependence Obtaining 7 Densities for Comparison

## Slide 67: FF Tests: c-Si Densities

## Slide 68: FF Tests: c-SiO2 Densities

## Slide 69: FF Test Summary
Filename | ok | Silane | SiH4 + O2 | c-Si | c-SiO2 | a-Si PVD
Al_Al0_AlN | X | X |  |  | (X) | X
chenoweth |  |  |  |  |  | 
kulkarni | X | X | (X) | X | X | X
lg |  |  |  |  |  | 
liu_ettringite | X |  |  |  | X | X
liu_nitramines |  |  |  |  |  | 
narayanan | X |  |  |  | X | X
newsome | X |  | (X) |  | X | X
nielson | X | X |  | X | X | X
zhang | X | X | (X) |  |  | X